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产品技术说明书  TECHNICAL DATA SHEET
产品名称：KHAOS® 37203
◆  产品描述
改性的自洁涂料. 产品具有较好的耐磨性和较好的耐污性；
涂布于其它的PVC基材上可得到易清洁的表面；
支持高频焊接，热风焊接；
支持低能耗的烘干模式；
可以额外添加防霉剂使其具有一定的防霉功能；
抗热粘，热风效率最高支持10米；
◆  物理性能
	外观
	近乎透明的液体

	固成份 (%)
	14.5%

	溶剂体系
	MEK/DMF/EAC

	光泽度
	亮光


◆  应用特性
工艺：印刷涂饰
为了能获得高光效果，建议在烘干后使用铬合金高光辊进行压延处理。
干燥温度：130 ℃/30秒（对于获得好的附着力非常重要）
产品应用：PVC帐篷，PVC 防水油布/帆布, PVC桌布，PVC墙布，以及其他需要易清洁性能的PVC制品。
推荐涂布量：正面湿膜15-30克/m2（=5微米 干膜），背面至少涂布湿膜15克/m2（=2微米 干膜），以获得适中具有性价比的性能。
◆  储存
保存于5°C 与35°C之间；使用前搅拌均匀。
◆  业务联系
祁生　+86 18621528861
曜尘新材料科技（上海）有限公司 · www.yaochengroup.com
法律声明：以上资料据我们所知真实而准确，然而产品的应用条件和方式非我们所能控制，因此恕我们不为此推荐承担任何责任。至于对健康、安全、环境的需求，请参阅有关的产品安全说明书。
免责声明：本资料基于我们目前的知识与经验编制，仅供客户参考。产品的应用条件与方式非我们所能控制，曜尘新材料科技（上海）有限公司不对其在特定用途中的适用性作出担保，亦不承担因不当使用本产品而产生的一切责任。使用前请务必阅读产品安全技术说明书（MSDS）。
