曜尘新材料科技（上海）有限公司
YAOCHEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY
Empowering Flexible Materials with Possibility

产品技术说明书  TECHNICAL DATA SHEET
产品名称：KHAOS® W33906
◆  产品描述
水性滑滑梯表处剂，车缝工艺；
耐磨，持久滑度优异；
环保低气味；
◆  物理性能
	外观
	乳白色液体

	固成份 (%)
	20%

	溶剂体系
	水

	光泽度
	哑光


◆  应用特性
工艺：印刷涂饰
干燥温度：100-130℃（视基材与线速调整，确保彻底干燥）
产品应用：滑滑梯等需要耐磨持久滑爽的PVC/涂层制品。
推荐涂布量：正面湿膜15-30克/m2（=5微米 干膜），背面至少涂布湿膜15克/m2（=2微米 干膜），以获得适中具有性价比的性能。
◆  储存
保存于5°C 与35°C之间；使用前搅拌均匀。
◆  业务联系
祁生　+86 18621528861
曜尘新材料科技（上海）有限公司 · www.yaochengroup.com
法律声明：以上资料据我们所知真实而准确，然而产品的应用条件和方式非我们所能控制，因此恕我们不为此推荐承担任何责任。至于对健康、安全、环境的需求，请参阅有关的产品安全说明书。
免责声明：本资料基于我们目前的知识与经验编制，仅供客户参考。产品的应用条件与方式非我们所能控制，曜尘新材料科技（上海）有限公司不对其在特定用途中的适用性作出担保，亦不承担因不当使用本产品而产生的一切责任。使用前请务必阅读产品安全技术说明书（MSDS）。
